AUTEX Konkor 222

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX Konkor 222 je olej pre protikoróznu ochranu oceľových plechov, zvitkov, drôtov a tyčí, ktorý poskytuje dobrú priľnavosť a účinné mazanie počas navíjania a rovnania.Je to vysoko rafinovaný minerálny olej, ktorý obsahuje sulfonáty, látky zlepšujúce adhéziu a starostlivo harmonizované antioxidanty.Odporúčaná aplikácia je namáčanie, zaplavovanie, postrek alebo elektrostatické mazanie. |
| **pOUžITIE** |  |  - je určený ako ochrana proti korózii valcovaných a ťahaných oceľových materiálov - je určený na priemyselné použitie  |
| **vlastnosti** |  | * vynikajúce zmáčanie povrchu;
* ľahko umývateľný
* neobsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC)

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnosti | Typické hodnoty |
| Vzhľad | Číra, hnedá kvapalina |
| Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,880 |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 32,6 |
| Hrúbka povlaku |  |
| - hrúbka suchého povlaku [ľm] | 3,2 |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 186 |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach, dobre vetranom mieste.Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 24 mesiacovHorľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.Odporúčaná teplota skladovania: +5°C - +40°C |