**AUTEX M6AD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX M6AD je jednostupňový motorový olej pre staršie benzínové a nepreplňované naftové motory pracujúce za miernych prevádzkových podmienok. |
| **pOUžITIE** |  | Staršie nepreplňované naftové motorye zaťažené nákladné autá, autobusy,  Nízko a stredne zaťažené nákladné autá, autobusy, poľnohospodárske a cestné stroje, ktoré nemajú TURBO |
| **vlastnosti** |  | Vysoká prevádzková viskozita – znižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motora Dobrá pevnosť mazacieho filmu - stabilný mazací film s vysokou únosnosťou v silne opotrebovaných a starších motoroch   |  |  | | --- | --- | | Vlastnosti | Typické hodnoty | | Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,888 | | Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 112 | | Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 11,5 | | Viskozitný index | 88 | | Bod tuhnutia [°C] | -24 | | Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 245 | | Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g] | 3,5 |   Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 30  API SC/CB |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním.  Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.  Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.  Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.  Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.  V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov  Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.  Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |