**AUTEX Multi JD UTTO 80W**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX Multi UTTO 80W je univerzálny traktorový olej (UTTO), vyrobený z minerálnych základových olejov, ktoré majú vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti s použitím komplexného balíka prísad novej generácie, ktorý spĺňa požiadavky na vysoké zaťaženie v poľnohospodárskych strojoch |
| **pOUžITIE** |  | * Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre Powershift, prevodovky CVT, IVT, CVX
* Prevody s mokrou brzdou
* Spojka v olejovom kúpeli
 |
| **vlastnosti A výhody** |  |

| **Vlastnosti** | **Výhody** |
| --- | --- |
| Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu | * Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka
 |
| Optimálne charakteristiky trenia | * Mokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chvenia
 |
| Vynikajúca ochrana proti korózii | * Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti
 |
| Vynikajúca strihová stálosť | * Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja
 |
| Dobrá tepelná a oxidačná stálosť | * Netvoria sa usadeniny alebo kaly
 |
| Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti | * Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnosti | Typické hodnoty |
| Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,875 |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 60 |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 9,4 |
| Viskozitný index | 138 |
| Bod tuhnutia [°C] | -36 |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 220 |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 80W, SAE 10W-30API GL-4Ford New Holland ESN-M2C 86-BVolvo WB101John Deere JDM J20AJohn Deere JDM J20CMassey-Ferguson M1141Massey-Ferguson M1129AMassey-Ferguson M1127BJI Case MS 1204White-Farm Q-1826Deutz-Allis PF821Eaton (Vickers) M-2950-SEaton (Vickers) I-280-S |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacovHorľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |