AUTEX Plnosyntetic 5W-40

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | Motorový olej pre dlhšiu životnosťAUTEX Plnosyntetic 5W-40 je moderný produkt vyrobený z vysoko výkonných syntetických základových olejov, ktoré poskytujú trojitú antioxidačnú ochranu, použitím komplexného systému prísad, vyvinutý pre osobné automobily a úžitkové vozidlá. |
| **pOUžITIE** |  | * Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel ( do 3.5 t )
* Preplňované a nepreplňované motory a motory s priamym vstrekovaním
 |
| **vlastnosti** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Trojitá antioxidačná ochrana | * Zabraňuje vzniku voľných radikálov spôsobujúcich starnutie oleja pomocou trojitej antioxidačnej ochrane, čím sa zvyšuje životnosť motorového oleja a motora
 |
| Extrémne nízkoteplotné vlastnosti | * Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie
 |
| Extrémne dlhá životnosť oleja | * Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia
 |
| Nízka prchavosť | * Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok
* Ekonomická prevádzka
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnosti | Typické hodnoty |
| Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,857 |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 84,5 |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 14,2 |
| Bod tuhnutia [°C] | -36 |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 230 |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 5W-40ACEA A3/B4API SM/CFVW 502 00/505 00GM-LL-B-025Porsche A40Renault RN0700Renault RN0710 |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním.Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacovHorľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |